## Slide 1: 集成电路EDA技术
10、工艺仿真

## Slide 2
工艺仿真（初始化）
重点学习语句包括：
网格定义：line
初始化语句：initialize
离子注入：implant
扩散：diffusion
刻蚀：etch
氧化：oxide
淀积：deposit
外延：expitaxy

## Slide 3
工艺仿真（初始化）
语句 Initialize: 初始化语句
语句功能：
Initialize(初始化)语句定义了初始化的材料和材料掺杂信息。
语法结构：
Initialize 【材料参数】【掺杂参数】【维度参数】。
在所有区域初始化了背景掺杂浓度。

## Slide 4
工艺仿真（初始化）
材料参数包括：
（1）材料类型参数
材料类型可以是：Silicon, Oxide, Oxyniteride, Nitride, Polysilicon, Aluminum, Tungsten, Titanium, Platinum, Wsix, Tisix, Ptsix, Photoresist, AlGaAs, InGaAs, SiGe, InP 等中的任意一种。
（2）材料晶向参数: Orientation
材料晶向参数Oreintation定义了衬底的晶向。有100，110，111可被识别。
（3）材料成分百分比参数：C.Frac
材料成分百分比参数C.Frac定义了化合物半导体的组成如SiGe, AlGaAs等

## Slide 5
工艺仿真（初始化）

## Slide 6
工艺仿真（初始化）

## Slide 7
工艺仿真（初始化）
掺杂参数包括：
（1）掺杂类型参数：
掺杂类型参数包括Antimony, Arsenic, Boron, Phosphorus等。定义了作为背景掺杂所引入的杂质类型。只能用其中之一。如果使用了此参数则必须同时定义浓度或电阻率参数。
（2）掺杂浓度参数：
Concentration定义了背景浓度，单位为每立方厘米。
（3）电阻率参数：
电阻率参数定义了初始化衬底材料的电阻率，单位是ohms.cm
（4）掺杂浓度参数
C.Antimony, C.Arsenic, C.Boron, C.Phosphor, C.silicon等参数也可以用来定义衬底材料的初始掺杂浓度，与Concentration不同的是，它可以多个参数同时使用并以此来定义初始化的补偿掺杂。

## Slide 8
工艺仿真（初始化）

## Slide 9
工艺仿真（初始化）
下面语句定义氧化物为衬底，初始化了网格信息并建立了1e15的初始掺杂浓度，掺杂材料为硼。
init oxide c.boron=1e15

## Slide 10
工艺仿真（离子注入）
语句 Implant：离子注入
语句功能：
implant(离子注入)语句定义了离子注入的工艺过程。
语法结构：
Implant 【杂质参数】【模型选择参数】【注入条件参数】
语句解析：
选择解析模型、蒙特卡洛模型等不同的离子注入模型，来对离子注入工艺过程进行仿真。可以定义注入的杂质类型、并可对离子计量、能量等条件进行设置。

## Slide 11
工艺仿真（离子注入）

## Slide 12
工艺仿真（离子注入）

## Slide 13
工艺仿真（离子注入）

## Slide 14
工艺仿真（离子注入）

## Slide 15
工艺仿真（离子注入）

## Slide 16
工艺仿真（离子注入）

## Slide 17
工艺仿真（离子注入）

## Slide 18
工艺仿真（离子注入）
杂质类型参数
杂质类型可以是：Aluminum, Antimony, Arsenic, Beryllium, Bf2, Boron, Chromium, Gallium, Carbon, Germanium, Indium, Magnesium, Phosphorus, Selenium, Silicon,和Zinc中的任意一种。
模型选择参数：
（1）解析分布模型参数Gauss：

## Slide 19
工艺仿真（离子注入）

## Slide 20
工艺仿真（离子注入）
（2）解析分布模型参数Pearson ：
由于实际的分布情况往往不是对称的，高斯分布有其局限性。对于非对称离子注入分布的计算，最为简单并且被广泛使用的是Pearson分布。特别是Pearson IV函数。ATHENA使用这个函数来获得纵向离子注入分布。
Pearson函数指的是一系列分布曲线，它们是求解下列微分方程的结果:

## Slide 21
工艺仿真（离子注入）
（3）解析分布模型参数SVDP ：
默认情况下，ATHENA采用的是SVDP模型

## Slide 22
工艺仿真（离子注入）
（3）Crystal和Amorphous参数
指定了离子注入仿真过程中是否考虑硅的晶体结构。此二参数不能同时选定。默认条件下是Crystal模式。某些特定材料中要明确使用Amorphous模式以避免得到错误的仿真结果。

## Slide 23
工艺仿真（离子注入）
注入条件参数
（1）Dose
定义了单位面积内所使用的杂质剂量。单位是每平方厘米。
（2）Full. Dose调整了用来补偿倾斜角的剂量。这种定义通常用于高倾斜角度的离子注入。调整后的剂量=剂量/ cos(tilt), 其中cos(tilt)是倾斜角的余弦值。

## Slide 24
工艺仿真（离子注入）
（4）Tilt定义了对应于垂直离子注入的倾斜角度，单位是度。默认为7度。
（3）Energy定义了离子的能量，单位是KeV.
（5）Rotation定义了相对于仿真平面的旋转角度。

## Slide 25
工艺仿真（离子注入）
离子注入实例
（1）下面的离子定义了具有100keV能量的剂量为1e14的磷，偏角是15度。
Implant Pearson Phosph Dose=1E14 Energy=100 Tilt=15

## Slide 26
工艺仿真（离子注入）
（2）两种解析模型的仿真结果对比
implant pearson phosph dose=1e14 energy=500 tilt=15
implant gauss aluminum dose=1e14 energy=500 tilt=15

## Slide 27
工艺仿真（离子注入）
（3）改变偏转角度对注入后分布的影响
implant gauss phosph dose=1e14 energy=500 tilt=15
implant gauss aluminum dose=1e14 energy=500 tilt=45
implant gauss arsenic dose=1e14 energy=500 tilt=75

## Slide 28
工艺仿真（离子注入）
（4）改变注入浓度对注入后分布的影响
implant gauss phosph dose=1e14 energy=500 tilt=15
implant gauss aluminum dose=1e16 energy=500 tilt=15

## Slide 29
工艺仿真（离子注入）
(1) Comparison of Gauss, Pearson and SVDP method
(2) Tilt angle dependence using SVDP model
(3) Oxide Thickness Dependence of B Implant Profiles
(4) Dose Dependence of P Implants
(5) Retrograde Well Formation Using High Energy Phosphorus Implants
(6) Phosphorus Implant through Thick Nitride Layer

## Slide 30
工艺仿真（离子注入）

## Slide 31
工艺仿真（扩散）
语句 diffuse：扩散
语句功能：
diffuse(扩散)语句用来计算氧化、硅化以杂质的扩散。
语法结构：
diffuse 【条件参数】【环境类型参数】
语句解析：
此语句定义了扩散或氧化的工艺步骤。任何在晶圆中出现的杂质都会扩散。如果晶圆被暴露在气体中，预沉积或氧化就会发生。
氧化和扩散的参数被包含在与之相关的Method或Oxide语句中。

## Slide 32
工艺仿真（扩散）

## Slide 33
工艺仿真（扩散）
条件参数
（1）Temperature温度参数定义了熔炉温度。单位是摄氏度。范围在800～1200摄氏度之间。在此温度范围之外的仿真会不精确，甚至出错。
（2）Time时间参数定义了扩散的时间。单位可以是Hours(小时)，(minutes)分钟，和seconds（秒）。分别用Hours, minutes, seconds来定义时间参数的单位，程序默认单位是分钟。
（3）T.Final定义了最终要提升到的终止温度值。
（4）T.Rate为ramped thermal工艺步骤定义了以摄氏度/分钟为单位的速率。

## Slide 34
工艺仿真（扩散）
环境类型参数
（1）DryO2，WetO2, Nitrogen, Ammonia, Argon定义熔炉中的气体类型，可以是干氧、湿氧、氮气、氨气或氩气。在每个扩散步骤中只允许定义一种气体。目前定义Nitrogen, Ammonia, Argon是没区别的，会得到相同结果。
（2）HCL.PC定义气体中HCL的百分比。
（3）Pressure是局部压力。对于干氧和湿氧情况，默认值是1.
（4）C.Antimony, C.Arsenic, C.Boron, C.Phpsphor, C.Silicon等定义扩散气体中的杂质浓度。单位是原子/立方厘米对于气体环境中存在多种杂质的情况，可以设置多个杂质参数。
（5）F.02, F.H2, F.H20, F.N2, and F.HCL 定义了气体中氧气、氢气、水蒸汽、氮气和氯酸气体成分的流动速率。如果使用这些参数就不能使用干氧DryO2,湿氧WetO2，Nitrogen或HCL.PC这些参数。

## Slide 35
工艺仿真（扩散）
数值参数
（1）Continue语句用于连续扩散步骤，它会调用之前扩散语句中保留的数据定义气体中HCL的百分比。使用此参数要非常谨慎。只有当两次扩散中的气体环境一致的情况下才能使用。

## Slide 36
工艺仿真（扩散）
扩散语句实例：
（1）预沉积实例：
下面的例子定义了一个1000摄氏度，30分钟的硼预沉积。
diffuse time=30 temp=1000 c.phosph=1.0e20

## Slide 37
工艺仿真（扩散）
(2) 扩散时间对结果的影响
diffuse time=10 temp=1000 c.phosph=1.0e20
diffuse time=50 temp=1000 c.phosph=1.0e20
diffuse time=100 temp=1000 c.phosph=1.0e20

## Slide 38
工艺仿真（扩散）
(3)扩散温度对结果的影响
diffuse time=100 temp=800 c.phosph=1.0e20
diffuse time=100 temp=1000 c.phosph=1.0e20
diffuse time=100 temp=1200 c.phosph=1.0e20

## Slide 39
工艺仿真（扩散）
氧化语句实例：
diffuse time=40 temp=1500 dryo2
diffuse time=40 temp=1500 weto2

## Slide 40
工艺仿真（扩散）

## Slide 41
工艺仿真（扩散）
气体流动实例：
下面的例子进行了混合气体成分条件下的扩散。包括相对比例为10：10：0.1的比例
diffuse time=40 temp=1500 F.O2=10 F.H2=10 F.HCl=0.1

## Slide 42
工艺仿真（扩散）

## Slide 43
工艺仿真（扩散）

## Slide 44
工艺仿真（扩散）